网球场面层铺设方案

专业网球场.丙烯酸涂料系统面层工艺

弹性层系通相对普通硬地需要增加多层丙烯酸胶粒层，面层具有弹性，打球更舒适。施工厚度可达到5mm。

四大满贯之US OPEN公开赛就采用弹性层系统，各地的高档网球场地都有采用。

标准弹性面层施工工艺（5mm厚）

1、补平 基础补平（丙烯酸修补料或底料）

2、底涂 粘接层一层（丙烯酸底料）

3、弹性 粗胶粒一层（丙烯酸弹性粗胶粒料）

4、弹性 粗胶粒二层（丙烯酸弹性粗胶粒料）

5、弹性 细胶粒一层（丙烯酸弹性细胶粒料）

6、弹性 细胶粒二层（丙烯酸弹性细胶粒料）

7、色涂 纹理层一层（丙烯酸色料加砂）

8、色涂 纹理层二层（丙烯酸色料加砂）

9、色涂 终饰层一层（丙烯酸色料）

10、划线 界线层一道（丙烯酸白线漆）

专业网球场. 弹性网球场施工工艺

- 补平 基础补平（丙烯酸修补料或底料）

沥青基础进行丙烯酸涂料施工前还要进行处理:

先清洗地面，并对球场试水，测试场地平整度。

全场洒水一小时后，在凹陷积水超过3mm处（可用硬币测试）用粉笔做记号，不可使用蜡笔或油性笔，否则污染沥青基础。

用铲刀、刮尺将混合料补在地面凹陷处。使地面尽量达到网球场的平整度要求，积水不超过3mm（国际网联规则要求）。如地面平整度不能完全符合要求，则不影响使用即可。

干透后用粗砂轮手工打磨补平处边缘，减小痕迹，使地面均匀。

- 底涂 粘接层一层（丙烯酸底料）

采用丙烯酸底料全场涂刮一层。

按配比将混合料（沥青底料、水、石英砂及少量水泥，用搅拌机混合均匀）用专用黑色硬橡胶刮耙刮涂施工。填补沥青基础表面粗糙，孔隙。使地面更加均匀、密实，增强地面和涂料的结合。

- 弹性 粗胶粒一层（丙烯酸弹性粗胶粒料）

用丙烯酸弹性粗胶粒料全场刮涂。

丙烯酸弹性粗胶粒料是一种粘稠的，弹性的，100%丙烯酸乳胶。混合有特别挑选的大颗高弹性橡胶颗粒。大颗粒经特别挑选加工，尺寸、弹性符合网球场地要求。高性能乳液为环保材料，为球场提供合适的弹性，使打球更舒适。

用搅拌机混合好后，采用专业软橡胶刮耙刮涂施工。每一层的刮涂方向应垂直，保持地面均匀平整。

- 弹性 粗胶粒二层（丙烯酸弹性粗胶粒料）

用丙烯酸弹性粗胶粒料全场第二遍刮涂。

用搅拌机混合好后，采用专业软橡胶刮耙刮涂施工。刮涂方向应垂直，保持地面均匀平整。

- 弹性 细胶粒一层（丙烯酸弹性细胶粒料）

用丙烯酸弹性细胶粒料全场刮涂。

主要用途为用于找平粗胶粒层的大颗胶粒形成的粗糙表面，同时也提供了平滑的优质弹性层。整个地面均匀、平整，有利于之后丙烯酸涂料的施工。

用搅拌机混合好后，采用专业软橡胶刮耙刮涂施工。每一层的刮涂方向应垂直，保持地面均匀平整。

- 弹性 细胶粒二层（丙烯酸弹性细胶粒料）

用丙烯酸弹性细胶粒料全场进行第二遍刮涂。

用搅拌机混合好后，采用专业软橡胶刮耙刮涂施工。刮涂方向应垂直，保持地面均匀平整。

- 色涂 纹理层一层（丙烯酸色料）

采用丙烯酸色料掺入石英砂全场涂刮。

加入石英砂后混合色料使面层有均匀一致的纹理效果，石英砂能增加色涂层耐磨功能及调节球速，使球场符合网球使用的标准（球场表面最终具有粗糙纹理）。

用搅拌机混合好后，采用专业软橡胶刮耙刮涂施工。每一层的刮涂方向应垂直。纹理层的刮涂非常重要，需要优质的石英砂。

- 色涂 纹理层二层（丙烯酸色料）

采用丙烯酸色料掺入石英砂全场涂刮。

用搅拌机混合好后，采用专业软橡胶刮耙刮涂施工。刮涂方向应垂直。纹理层的刮涂非常重要。需要优质的石英砂。

- 色涂 终饰层一层（丙烯酸色料）

采用丙烯酸色料全场涂刮。

以丙烯酸色料兑水，不加砂，用搅拌机充分搅拌均匀，刮涂于地面。

刮涂用专用橡胶刮耙，平行于球场底线刮涂。

丙烯酸色料终饰层使得色彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力，球场面层更美观耐久，不会褪色，耐冲洗。

- 划线 界线层（丙烯酸涂料）

采用丙烯酸白线漆画标准界线一道。

丙烯酸白线漆是一种具有高反射性的100%丙烯酸乳胶。专门设计用于球场划线，与一般白色油漆不同，特殊配方令颜色纯白、醒目、耐磨。

丙烯酸白线漆为即用型材料，无须稀释，使用方便。

按网球场国际标准测量弹线，用贴胶纸机将胶纸按线紧粘在地面上，直接用羊毛刷刷涂一层。可减少划线毛边，使白线整齐、美观。

球场面层养护及施工注意

1、养  护：沥青基础完工后，建议养护14～21天以上。再施工涂料。

2、密实度：沥青基础密实度应达到95%以上。表面不能太粗，否则影响效果。

3、平整度：沥青基础平整度应满足要求，用3m直尺测量，凹陷不超过3mm。

4、排  水：整个球场应有5-8‰的排水坡度。排水方向平行于中网方向一边排

水。

5、清  洁：基础表面必须干燥，清洁，无尘土、油脂及石油产品污渍。

6、裂  缝：合格的沥青基础不应有裂缝，如细纹裂缝可用乳化沥青底料覆盖，

填补。

7、天  气：涂料施工时地面温度应在12℃以上，涂料易于熟化，而超过36℃

则易起泡。并且地面要求干燥，太潮湿时不宜施工。如天气预报48小时内将有降雨，也不适宜进行涂料施工，以免冲料造成损失。涂料不能储存于低温下。

8、其  他：在整个球场建造工程中，面层施工应尽量最后进行。先进行围网、照明等部分验收，确定不需返工，以免影响涂料施工。在进行围网、照明部分施工时，不可损坏沥青基础。防止油漆污染地面；安装灯具的脚手架下应垫木板，防止基础被压。

9、用  水：混合涂料一定要用清洁的可饮用水。

10、石英砂：不要使用含有黏土、泥沙、铁化合物盐类等杂质的石英砂。使用干燥的石英砂。施工所用涂料混合物的品质取决于所选用的石英砂的品质。05#带砂纹理剂含有原厂砂。

11、搅  拌：涂料混合物都须使用搅拌机充分搅匀，直至匀质后才可施工。在施工过程中，还要周期性的进行搅拌，以保证混合料的性质不变。

12、刮  涂：用专用胶耙刮涂施工，要保持平行，每道之间的接触边缘要平整，不留下痕迹。

13、清  洁：如果涂料流出场外或滴落在其他地方，迅速用湿布和清水处理干净。每道工序做完后，所用的工具可以马上用清水冲洗干净。

14、球场竣工后应养护14天再使用，效果更好。

15、丙烯酸涂料球场可需要每月或数月清洗一次，用清水冲洗。

16、球场不可长时间积水，雨停后及时用专用推水器排水，球场便可马上使用，

防滑、安全。

17、弹性层系统去掉弹性粗胶粒层和项弹性细胶粒层，即为标准硬地系统。

18、涂料施工均要求涂层完全干透才能覆盖，否则易发生起泡等问题。所以不能过于要求加快进度。

网球馆建造相关配套设施要求

1、场地外观

1.1场地表面颜色均匀，不应出现较大的色差；

1.2场地面层粘结牢固，不得有断裂、起泡、起鼓、脱皮、空鼓现象；

1.3所有划线应是同一颜色；

1.4场地四周挡网应使用较深颜色；

1.5场地两边墙壁底部向上2.438m，场地两端壁底部向下3.658m的范围内应采用较深颜色。

2、场地基础

2.1应密实、坚固、稳定；

2.2表面材料与面层材料具有相容性，两者粘结牢固、稳定；

2.3表面平整度、坡度与面层要求基本一致。

3、排水设施

3.1设置在场地的周边；

3.2排水沟宽度不应小于203mm；深度不应小于203mm；

3.3排水沟坡度应小于1%；

3.4排水沟设置盖板。

4、坡度

4.1单片场地应在一个斜面上；

4.2坡度至少应为0.5%，最大不应超过1%；

5、平整度

5.1用300mm直尺测量，场地表面任何位置凹陷不应超过3mm。