人造草坪铺设施工方案

网球场可以采用人造草坪铺设，其施工方案如下

- 施工准备

1、组织验收草皮的数量、外观质量、粘接带、胶粘剂、小型工具及相关证书单据，并做好验收纪录

2、检查验收基础质量，铺设场所需清洁，表面应干燥、光滑、无杂物、无油质，最低温度不得低于10摄氏度。

- 测量放线

1、按设计图核实基础部分的基准线、图形相对尺寸，发现有误或不清楚的地方，应停止施工，通知技术部门核查。放线标记应清楚准确，不易丢失。放线完毕后，须由技术负责人、项目工程师复核后方可进行施工。

2、放线，放线基准点须使用不褪色材料进行标记，以圆心点，放出球场的中心线，然后利用中心线，垂直的放出需铺设草皮的面积的边线，以此确定铺设尺寸无误，足球场的横向坡度不得大于1：100。

- 草皮铺装

依照放线基准，铺设底材，使用2寸钢钉固定于基础面上，固定钉应确实钉合，不可突起，作为足球场的放线标示。选定一条基准线作为铺设的基准边，先进行缓冲区的铺设，然后结合白色标线，确定足球场有效比赛区域，进行比赛区的铺设，铺设时须注意，草皮结合部分切边一定要直，粘接带表层涂布胶水时需清理干净，不得有渣滓，胶水在涂上后应自然的晾晒一会（具体时间视天气情况而定），方可进行草皮的粘接。草皮粘接后，可对结合部分适当加压，以确保粘接牢固。对于所粘接的每一条边，在胶水固化后，均应仔细检查，保证每一结合处均粘接牢固。

- 区域线安装

依照设计图和足球运动比赛规则放线，确定各区域的白色标线位置，仔细复查后按标线位置切开草皮，用白色标线草皮进行粘接，粘接方法同上。铺设完成后，对于所粘接的每一条边，在胶水固化后，均应仔细检查，保证每一结合处均粘接牢固，并检查所标区域线是否准确平齐。

- 草皮填充

1、人工草皮安装完成后填充石英砂。

2、石英砂充填量24kg/m2+1kg。铺设前需对石英砂进行验收，石英砂应采用颗粒直径为40—60目，圆形，清洁干净，并且干燥的沙粒。禁止采用含杂质多或不干燥的沙粒进行充填。

3、采用机械充砂，充填后应用硬毛刷来回揉刷草毛，使石英砂下落密实，便于草丝直立。充砂后需检查是否平整充足，草根部不应见底，草丝应直立，不足之处，人工酌量进行添补。

4、石英砂填充后，应仔细检查，发现杂质即使去除，以便于下一道工序保质保量。

5、填充橡胶粒10kg/m2+1kg。填充前需对橡胶粒验收，保证胶粒清洁无杂质，并且胶粒应干燥。禁止采用含杂质多或不干燥的胶粒进行充填。

6、采用机械充填胶粒，充填后也应用硬毛刷来回揉刷草毛，使胶粒下落密实，便于草丝直立。充填胶粒后需检查场地是否平整充足，草丝应直立，不足之处，人工酌量进行添补。确保铺设质量。

7、在草皮充填的过程中，应保证每道工序所使用材料及场地均保持干燥，以利于充填物的流动填充

- 草皮施工技术验收

人工草皮铺设完成后，整体外观应为：

1、草皮颜色一致，无明显接缝，无明显高低差。

2、草皮接缝粘接牢固，无开裂、翘曲、起褶。

3、填充效果均匀，草丝略高于填充面5—8mm。

4、所有尺寸、标线均符合图纸要求，误差在规定范围内。

- 清场

施工完毕后，仔细清理场地（包括材料堆放点及周围环境）。拆除临时设施并及时退场。

- 注意事项

对于每一层的施工，现场技术负责人均应做到层层把关，严格做好质量监督，控制好高程及坡向，为下一道工序做好充分准备。